Muster-LV für Verblendung aus Naturstein

Pos. 1 Verblendung aus Mosel-Grauwacke herstellen

Verblendung aus Naturstein nach Zeichnung nachträglich herstellen. Verblendung nachträglich verankern. Zwischenräume mit Mörtel verfüllen.

Verankerung: (folgende  zwei Alternativen stehen zur Verfügung)

I.) 		Bei Verblendung ohne Luftschicht (Stahlbetonstützwand): I.) Maueranschluss-schienen: Halfeneisen GmbH & Co., Düsseldorf Produkt: HMS 25/15 D (verzinkt/Edelstahl A4) und dazugehörige Anker (mindestens 4 Anker je m²); oder gleichwertig.

II.) 	bei zweischaligem Mauerwerk mit/ohne Dämmschicht (für Hausfassade) : bauamtliche zugelassene Luftschichtanker

Form- und Ecksteine sowie deren besondere Bearbeitung werden nicht gesondert berechnet.

Fugen auskratzen, ausfugen wird gesondert berechnet.

Mörtel MG III, ohne Kalkhydrat.

Höhe der Verblendung……….m / entsprechend beiliegender Zeichnung. Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste werden nicht gesondert vergütet.

Verblendung für gerade / gekrümmte Wand (nichtzutreffendes streichen).

Material:	moselländische, quarzitische Grauwacke,

frost- und tausalzbeständig, farbbeständig (kein Nachhellen)

Herkunft:	Steinbruch der Fa. 	Heinz Schnorpfeil Baustoff GmbH & Co. KG

Kastellauner Str. 51, 56253 Treis-Karden

Tel. 02672/69-0, Fax 02672/69-50

Ausführungsart: (folgende drei Alternativen stehen zur Wahl):

- Bruchsteinmauerwerk nach Bild 16 DIN 1053 Schichthöhe; Mindest-Einbindetiefe: 10-35 cm; bis 30 cm Sichtfläche: bruchrauh

…….qm		EP……….	GP………..

- Hammerrechtes Schichtmauerwerk nach Bild 17 DIN 1053 Schichthöhe / Mindest-Einbindetiefe:	  4-12 cm / 15 cm				  (nichtzutreffendes streichen)		12-25 cm / 25 cm

4-25 cm / 25 cm

Sichtfläche: spaltrauh / bossiert (nichtzutreffendes streichen)

(Erläuterung: spaltrauh = maschinenbearbeitete / bossierte = handebauene Steine)

…….qm		EP……….	GP………..

Erläuterung: Bei der Verblendung sollte von der Planung her mindestens eine Einbindetiefe von 25 cm und gegebenenfalls entsprechender Raum für Luft- und Dämmschicht vorgesehen werden.

Ein optisch besonderes lebendiges Mauerwerk ergibt sich bei gleichzeitiger Verwendung kleiner (=Schichthöhe 4-12 cm) und großer Steine (= Schichthöhe 12-25 cm).

Bei geringer Wandhöhe (H<1,00 m) sollte man einen hohen Anteil kleiner Steine verwenden und bei großen Wandhöhen einen entsprechend hohen Anteil großer steine.

Muster-LV für zweiseitiges Sichtmauerwerk

Pos. 2 Mauerwerk aus Mosel-Grauwacke herstellen

Mauerwerk aus Natursteinen nach Zeichnung herstellen.

Form- und Ecksteine sowie deren besondere Bearbeitung werden nicht gesondert berechnet.

Fugen auskratzen, ausfugen wird gesondert berechnet.

Mörtel MG III, ohne Kalkhydrat.

Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste werden nicht gesondert vergütet.

Mauerwerk für gerade / gekrümmte Wand (nichtzutreffendes streichen).

Zweiseitig als Sichtmauerwerk.

Abdeckung wird gesondert berechnet.

Wandhöhe:	…………………..

Wandbreite	…………………..

Erläuterung: Aufgrund der Steintiefe beträgt die Mindestwandbreite eines zweihäuptigen Bruchsteinmauerwerkes 50 cm. Die Mindestbreite eines zweihäptigen Schichtmauerwerks beträgt: 	35 cm (sofern Schichthöhe    4-12 cm),

40 cm ( sofern Schichthöhe   4-25 cm) oder

45 cm ( sofern Schichthöhe 12-25 cm)

Material:	moselländische, quarzitische Grauwacke,

frost- und tausalzbeständig, farbbeständig (kein Nachhellen)

Herkunft:	Steinbruch der Fa. 	Heinz Schnorpfeil Baustoff GmbH & Co. KG

Kastellauner Str. 51, 56253 Treis-Karden

Tel. 02672/69-0, Fax 02672/69-50

Ausführungsart: (folgende drei Alternativen stehen zur Wahl):´

- Bruchsteinmauerwerk nach Bild 16 DIN 1053 Schichthöhe; Mindest-Einbindetiefe: 10-35 cm; bis 15 cm Sichtfläche: bruchrauh

…….cbm		EP……….	GP………..

- Hammerrechtes Schichtmauerwerk nach Bild 17 DIN 1053

Schichthöhe / Mindest-Einbindetiefe:	  4-12 cm / 15 cm		 (nichtzutreffendes streichen)				12-25 cm / 25 cm

4-25 cm / 25 cm

Sichtfläche: spaltrauh / bossiert (nichtzutreffendes streichen)

(Erläuterung: spaltrauh = maschinenbearbeitete / bossierte = handebauene Steine)

…….cbm		EP……….	GP………..

Muster-LV für Verfugen

Pos. 3 Mauerwerk verfugen

Verblendung / Mauerwerk reinigen und ausfugen.

Mauerwerk aus Naturstein.

Fugenmörtel: MG III, ohne Kalkhydrat.

Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste werden nicht gesondert vergütet.

Fugenform: bündig / zurückliegend (nichtzutreffendes streichen)

Farbton: zementgrau / schwarz (nichtzutreffendes streichen)

…….qm		EP……….	GP………..

Muster-LV für Rollschicht-Abdeckung

Pos. 4 Rollschicht aus Mosel-Grauwacke herstellen

Rollschicht aus Natursteinen nach Zeichnung herstellen

Fugen auskratzen. Ausfugen wird gesondert berechnet.

Fugenmörtel: MG III, ohne Kalkhydrat.

Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste werden nicht gesondert vergütet.

Rollschicht auf gerader / gekrümmter Wand (nichtzutreffendes streichen)

Rollschichtbreite: ……………cm

Rollschichthöhe: …………….cm

Erläuterung: gängige Rollschichthöhen / - breiten: 15/30 cm; 10/40 cm; 15/40 cm; 50/45 cm; 20/50 cm

Sichtflächen bossiert

Material:	moselländische, quarzitische Grauwacke,

frost- und tausalzbeständig, farbbeständig (kein Nachhellen)

Herkunft:	Steinbruch der Fa. 	Heinz Schnorpfeil Baustoff GmbH & Co. KG

Kastellauner Str. 51, 56253 Treis-Karden

Tel. 02672/69-0, Fax 02672/69-50

…….lfm		EP……….	GP………..

Muster-LV für Verfugen der Rollschicht

Pos. 5 Rollschicht aus Natursteinen reinigen und ausfugen

Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste werden nicht gesondert vergütet.

Mauerwerk aus Naturstein.

Fugenmörtel: MG III, ohne Kalkhydrat.

Oberseite und beide Stirnseiten ausfugen.

Farbton: …………………………….

Rollschichtbreite: ……………cm

Rollschichthöhe: …………….cm

…….lfm		EP……….	GP………..

Muster-LV für zweiseitiges Sicht-Trockenmauerwerk

Pos. 6 Trockenmauerwerk aus Mosel-Grauwacke herstellen

Mauerwerk aus Natursteinen nach Zeichnung herstellen.

Form- und Ecksteine sowie deren besondere Bearbeitung werden nicht gesondert berechnet.

Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste werden nicht gesondert vergütet.

Mauerwerk für gerade / gekrümmte Wand (nichtzutreffendes streichen).

Zweiseitig als Sichtmauerwerk.

Abdeckung wird gesondert berechnet.

Wandhöhe:	…………………..

Wandbreite	…………………..

Erläuterung: Aufgrund der Steintiefe beträgt die Mindestwandbreite eines zweihäuptigen Trockenmauerwerkes 50 cm.

Material:	moselländische, quarzitische Grauwacke,

frost- und tausalzbeständig, farbbeständig (kein Nachhellen)

Herkunft:	Steinbruch der Fa. 	Heinz Schnorpfeil Baustoff GmbH & Co. KG

Kastellauner Str. 51, 56253 Treis-Karden

Tel. 02672/69-0, Fax 02672/69-50

Ausführungsart: 	Trockenmauerwerk nach Bild 14 DIN 1053

Schichthöhe ca. 10-35 cm

Sichtfläche: bruchrauh

…….cbm		EP……….	GP………..